2A01铝合金

2A01特性及应用领域概述：

铝合金2A01为低强度硬铝，为铆接铝合金结构用主要铆钉材料。在淬火和自然时效后的强度较低，但具有很高的塑性和良好的工艺性能(热态下塑性高，冷态下塑性尚好)，焊接性与2A11相同；可切削性尚可，耐蚀性不高；铆钉在淬火和时效后进行铆接，在铆接过程中不受热处理后的时间限制。

2A01 化学成份：

铝 Al ：余量

硅 Si ：≤0.50

铜 Cu ：2.2～3.0

镁 Mg：0.20～0.50

锌 Zn：≤0.10

锰 Mn：≤0.20

钛 Ti ：≤0.15

铁 Fe： 0.000～0.500

注：单个:≤0.05;合计:≤0.10

2A01力学性能：(在20℃检测机械性能的最小值)

抗剪强度 τ (MPa)：≥186

注 ：线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能

试样尺寸：所有线材直径

2A01物理性能：

密度 2.76 g/cm3

临界温度  648-510

平均线胀系数（100度） 23.4

比热容 921

2A01产品品种：

板、带、箔、管材；

2A01工艺性能与要求：

热处理规范

1) 完全退火：加热370～450℃；随材料有效厚度的不同，保温时间为30～120min；以30～50℃/h的速度，随炉冷至300℃以下，再空冷。2) 快速退火：加热350～370℃；随材料有效厚度的不同，保温时间为30～120min；空或水冷。3)淬火和时效：淬火495～505℃，水冷；自然时效室温，96h。

应用范围

这种合金广泛用作铆钉材料，用于中等强度和工作温度不超过100度的结构用铆钉，因耐蚀性低，铆钉铆入结构时应在硫酸中经过阳极氧化处理，再用重鉻酸钾填充氧化膜。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。

“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新”​

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

销售服务：

（1）批零兼营，一件起售。

（2）客户可以按照自己所需的长度或其他要求下单咨询。

（3）提供气割、锯切等配套服务。

（4）代订、代购各类钢厂合同或特殊规格。

（5）代办运输，量大可直发您指定的地点。

（6）节假日不休息，随到随提。

免费拿样（免费拿样=首次付费拿样+二次进货返还）

市场瞬息万变, 具体价格请以当日电询为准。

加工配送一条龙服务！

​上海焱狄金属制品公司一切为你服务！